Specyfikacja techniczna na papier do drukarek i kserokopiarek

| Parametry | Jednostka | Wartość |
| --- | --- | --- |
| Format |  | A3,A4 |
| Gramatura | g/m² | 120 ± 2 |
| Białość | CIE | 166 ± 3 |
| Nieprzezroczystość | % | min. 91 |
| Gładkość | ml/min | 150-220 |

| Parametry | Jednostka | Wartość |
| --- | --- | --- |
| Format |  | A3,A4 |
| Gramatura | g/m² | 100 ± 2 |
| Białość | CIE | 166 ± 3 |
| Nieprzezroczystość | % | min. 91 |
| Gładkość | ml/min | 150-220 |

| Parametry | Jednostka | Wartość |
| --- | --- | --- |
| Format |  | A3,A4 |
| Gramatura | g/m² | 80±2 |
| Białość | CIE | 153 ± 5 |
| Nieprzezroczystość | % | min. 91 |
| Gładkość | ml/min | 150-220 |

Certyfikaty:                                         ISO 9001

ISO 14000