SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.05.00.00 ROBOTY MUROWE

- Grupa 452-roboty związane z wykonaniem konstrukcji obiektów budowlanych

- Klasa 452-6 specjalne prace budowlane

- Kategoria robót 452-6.20 roboty murarskie i murowe

- Kategoria robót 452-6.21 roboty murarskie i murowe

SPIS TREŚCI

- WSTĘP

  - Przedmiot SST

  - Zakres stosowania SST

  - Zakres robót objętych SST

  - Podstawowe określenia

  - Ogólne wymagania dotyczące robót

- MATERIAŁY

- SPRZĘT

- TRANSPORT

- WYKONANIE ROBÓT

- KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

- OBMIAR ROBÓT

- ODBIÓR ROBÓT

- PODSTAWY PŁATNOŚCI

- PRZEPISY ZWIĄZANE

- WSTĘP

  - Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru murów z bloków wapienno-piaskowych oraz fasady wykonanej z cegły elewacyjnej pełnej ceramicznej.

  - Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.

  - Zakres robót objętych SST

Roboty , których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie murów zewnętrznych i wewnętrznych obiektów tzn. :

- Ściany z bloków wapienno-piaskowych

- Ściany działowe z bloków wapienno-piaskowych

- Fasady elewacyjne z cegły klinkierowej

  - Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

  - Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

- MATERIAŁY

  - Woda ( PN-75/C-04630)

Do przygotowania zaprawy stosować można każdą wodę zdatną do picia z rzeki lub jeziora .

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych , kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.

  - Wyroby

Bloki wapienno-piaskowej klasy 15,  na zaprawie cementowej klasy M5 w następujących proporcjach wagowych 1m3 piasku, 200 kg cementu i 100 kg hydrotyzowanego + woda ( Uwaga! Zamiast wapna można stosować zamiennik wapna w płynie) Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. Cegła pełna elewacyjna

15 MPa.

    - bloki wapienno-piaskowe klasy 15 wg. PN - 75 / B – 12001-ściany konstrukcyjne

- Wymiary : l •=340 mm , s =240 mm , h = 190mm;

- Odporność na uderzenia powinna być taka, aby cegła upuszczona z wysokości l,5m na inne cegły nie rozpadła się na kawałki, może natomiast wystąpić wyszczerbienie lub jej pęknięcie. Ilość cegieł nie spełniających powyższego wymagania nie powinna być większa niż :

- 2 na 15 sprawdzonych cegieł;

- 3 na 25 sprawdzonych cegieł;

- 5 na 40 sprawdzonych cegieł;

    - Bloki wapienno-piaskowe klasy 15 wg. PN - 75 / B – 12001- ścianki działowe

Bloki powinny odpowiadać aktualnej normie państwowej .

- Wymiary : l = 340 mm , s = 120 mm , h = 190 mm ;

    - Cegła budowlana pełna licówka klasy 15 MPa wg PN-B-12050:1996.

Wymagania co do wytrzymałości, nasiąkliwości, odporności na działanie mrozu dopuszczalna ilość cegieł połówkowych, pękniętych do 10% ilości cegieł badanych

Nasiąkliwość nie powinna być większa od 16%.

Wytrzymałość na ściskanie 15 MPa.

Odporność na działanie mrozu jak dla cegły klasy 10 MPa.

Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła upuszczona z wysokości 1,5 m na inne cegły nie

rozpadła się na kawałki; może natomiast wystąpić wyszczerbienie lub jej pękniecie. Ilość cegieł nie

spełniających powyższego wymagania nie powinna być większa niż:

- 2 na 15 sprawdzanych cegieł

- 3 na 25 sprawdzanych cegieł

- 5 na 40 sprawdzanych cegieł.

Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie.

Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej

przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów

lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili

zużycia zaprawy nie będzie niższa niż+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta

wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolita i jednobarwna masę, bez

grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych.

Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz

rodzaju cementu i wapna.

Warstwa osłonowa jest mało sztywna, dlatego musi być trwale połączona z warstwą wewnętrzną muru kotwami ze stali nierdzewnej: ocynkowanej, galwanizowanej lub mającej inne zabezpieczenie antykorozyjne. Grubość warstwy osłonowej nie powinna być mniejsza niż 70 mm.

Pionowe odstępy między kotwami powinny wynosić 460 mm, poziome zaś - 500 mm. Odpowiada to liczbie 4,3 kotew na 1 m2 powierzchni ściany, a zatem liczba kotew nie powinna być mniejsza niż 4 szt./m2 ściany. Wzdłuż wszystkich swobodnych krawędzi warstwy osłonowej (np. wokół otworów okiennych, w narożach budynku) trzeba zastosować kotwy dodatkowe.

Do łączenia ścian nośnych z elewacyjnymi można stosować kotwy systemowe wykonane z płaskowników lub gotowych prętów zakończonych łącznikami do szybkiego montażu. Kotwy można też wykonać na budowie - z prętów okrągłych o średnicy od 4 do 6 mm, które zagłębia się w murze przynajmniej na głębokość 50 mm (zalecana głębokość zakotwienia to 60-80 mm). Końcówki takich kotew powinny być też zagięte przynajmniej na 30 mm.

- SPRZĘT

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu .

- TRANSPORT

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu .

Podczas transportu materiałów i elementów konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności.

- WYKONANIE ROBÓT

Wymagania ogólne :

- Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i otworów;

- W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne . Ścianki działowe grubości poniżej l cegły należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych;

- Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia murów wykonanych niejednorodnie należy stosować strzępią zazębione końcowe;

- Cegły układne na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze polewać lub moczyć w wodzie;

- Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów;

- Mury grubości mniejszej niż l cegła mogą być wykonywane przy temperaturze powyżej 0°C;

- W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych ( np. przez przykrycie folią lub papą).

- elewacje z cegieł  klinkierowych  należy wykonać w taki sposób, że 
jeśli ściana elewacyjna jest dłuższa niż 12 m, powinno się w niej wykonać dylatacje wypełnione elastyczną masą, na przykład akrylową.
Warstwa elewacyjna musi być połączona z warstwą nośną kotwami ze stali nierdzewnej, rozmieszczonymi w co drugiej lub w co trzeciej spoinie poziomej, w rozstawie co 50 cm. Kotew nie powinno się wyginać, więc materiały na ściany trzeba dobrać w taki sposób, aby spoiny poziome w obu warstwach były na jednakowej wysokości. Warto też wiedzieć, że na warstwie elewacyjnej nie można opierać żadnych części konstrukcji budynku, na przykład elementów nośnych balkonów czy tarasów. Po dłuższej przerwie należy sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchniej warstwy cegieł i uszkodzonej zaprawy.

- KONTROLA JAKOŚCI

  - Materiały wapienno-piaskowe

Przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie :

- sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej;

- próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiarów i kształtu cegły;

- liczby szczerb i pęknięć;

- odporności na uderzenia;

- przełomu, ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla.

W przypadku niemożliwości określenia jakości cegły przez próbę doraźną należy ją poddać badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu).

  - Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisane do dziennika budowy .

- OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarową robót jest m2 muru o odpowiedniej grubości. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

- ODBIÓR ROBÓT

  - Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych

Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty :

- dokumentacja techniczna;

- dziennik budowy;

- zaświadczenie o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę;

- protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających;

- protokóły odbioru materiałów i wyrobów;

- wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę;

- ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku.

  - Wszystkie roboty objęte B.05.00.00. podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg. zasad ujętych w OST.OO „ Wymagania ogólne "

- PODSTAWA PŁATNOŚCI

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje :

- dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowiska pracy;

- wykonanie ścian , naroży, przewodów dymowych i wentylacyjnych;

- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań;

- uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów;

- PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-75/C-04630 - Woda do celów budowlanych . Wymagania i badania.

PN-68/B-10020 - Roboty murowa z cegły . Wymagania i badania przy odbiorze .

PN-88/B-30000 - Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 - Cement portlandzki z dodatkami.

PN-81/B-30003 - Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 - Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 - Wapno .

PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne . Piaski do zapraw budowlanych

PN-65/B-14503 - Zaprawy budowlane cementowo - wapienne.

BN-81/6732-12 -Ciasto wapienne.

PN-B-03002 - Konstrukcje murowe niezbrojone.