10. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.10.00.00 POSADZKI

- Grupa 454-roboty wykończeniowe

- Klasa 454-3 posadzki i podłogi

Kategoria robót 454-3.1 kładzenie płytek

Kategoria robót 454-3.2 kładzenie i pokrywanie podłóg

SPIS TREŚCI

- WSTĘP

  - Przedmiot SST

  - Zakres stosowania SST

  - Zakres robót objętych SST

  - Podstawowe określenia

  - Ogólne wymagania dotyczące robót

- MATERIAŁY

- SPRZĘT

- TRANSPORT

- WYKONANIE ROBÓT

- KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

- OBMIAR ROBÓT

- ODBIÓR ROBÓT

- PODSTAWY PŁATNOŚCI

- PRZEPISY ZWIĄZANE

- WSTĘP

##### Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbiom posadzek.

##### Zakres stosowania SST

Szczegółowa  specyfikacja  techniczna jest  stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacja robót wymienionych w pkt. 1.1.

##### Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.

Warstwy wyrównawcze pod posadzki.

Warstwa wyrównawcza grubości 3-5 cm, wykonana z zaprawy cementowej marki 8Mpa, z  oczyszczeniem zagruntowaniem podłoża mlekiem wapienno - cementowymi ułożeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową szczelin dylatacyjnych.

Posadzki właściwe.

Posadzka jedno- lub dwubarwna z płytek podłogowych ceramicznych ,terakotowych i gresowych z cokolikami luzem ułożonymi na zaprawie cementowej marki 8Mpa, z oczyszczeniem i przygotowaniem    podłoża, zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniem punktów wysokościowych, sortowaniem płytek, moczeniem, przycięciem, dopasowaniem i ułożeniem na zaprawie oraz wypełnieniem spoin zaprawą, oczyszczeniem i umyciem powierzchni.

Cokoliki z płytek ceramicznych podłogowych terakotowych luzem o wysokości 7 cm, ułożonych na zaprawie cementowej marki 8Mpa, z oczyszczeniem i przygotowaniem podłoża, zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniem punktów wysokościowych, sortowaniem płytek, moczeniem, przycięciem, dopasowaniem i ułożeniem na zaprawie oraz wypełnieniem spoin zaprawą, oczyszczeniem i umyciem powierzchni.

Uszorstnienie powierzchni komunikacyjnych materiałem posiadającym strukturę antypoślizgową.

  - Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

  - Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

- MATERIAŁY

  - Woda (PN-75/C-04630)

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i mul.

##### Piasek PN-79/B-06711

    - Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej, a w szczególności:

- nie zawierać domieszek organicznych;

- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25 - 0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

  - Cement wg normy PN-88/B-3000

  - Wykładziny

Wymagania:

- Rodzaj włókien  - 100% barwione w masie (SD)

- Klasa użytkowa PN EN 1307 2 – MEDIUM CONTRACT (średnia intensywność użytkowania)

- Grubość całkowita ISO 1765 – 4.4 mm

- Całkowita masa ISO 8543 - 950 g /m2

- Masa włókien ISO 8543 - 430 g/m2

- Rodzaj spodu - Impregnowane PP/PES

- Odporność na rolki mebli EN 985 R ≥ 2.4 (wysoka odporność)

- Stabilność wymiarowa EN 986 ≤ 0.10%

- Klasa palności EN 13501-1 Cfls1

- Właściwości antystatyczne ISO 6356 < 2kV

- Rezystancja elektryczna ISO 10965 R ≤ 10 8 ;

- Charakterystyka elektrostatyczna PN EN 14041 Wykładzina rozpraszająca ładunek elektryczny (DIF)

- Absorpcja akustyczna EN ISO 717/2 CLw 19 dB

- Odporność barwy na światło EN ISO 105-B02 ≥ 6

- Przewodzenie ciepła - EN 12524, DIN 52612 - 0.07 m2 K/W

- Ogrzewanie podlogowe -  nadaje się na podłogi z ogrzewaniem podłogowym do temperatury 27ｰC

- Kolor po konsultacjach z architektem

- Dostarczana w postaci EN 427 Rolka 40 mb x 2 m

##### Wyroby ceramiczne

Płytki podłogowe ceramiczne i gresowe.

- Właściwości płytek podłogowych ceramicznych i gresowych:

- barwa: wg wzorca producenta;

- nasiąkliwość po wypaleniu nie mniej niż 2,5%;

- wytrzymałość na zginanie mc mniejsza niż 25,0 MPa;

- ścieralność nic więcej niż l,5mm;

- mrozoodporność- liczba cykli nie mniej niż 20;

- kwasoodpomość nie mniej niż 20;

- ługoodpomość nie mniej niż 90%.

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe:

- długość i szerokość: do l,5mm;

- grubość: do 0,5mm;

- krzywizna: do l,0mrn.

- Materiały pomocnicze:

- klej (Świadectwo ITB nr 919/93).

Do wypełnienia spoin stosować zaprawy wg PN-75/B-10121:

- zaprawę z cementu portlandzkiego 3 5-białego i mączki wapiennej;

- zaprawę z cementu 25, kredy malarskiej i mączki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej kazeiny.

- Pakowanie:

Płytki pakowane w pudła tekturowe zawierające ok. 1m2 płytek.

Na opakowaniu umieszcza się:

- nazwę i adres Producenta;

- nazwę wyrobu;

- liczbę sztuk w opakowaniu;

- znak kontroli jakości;

- znaki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących się;

- napis „Wyrób dopuszczony do stosowania w budownictwie Świadectwem ITB”.

- Transport:

Płytki przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu. Podłogę wyłożyć materiałem wyściółkowym grubości ok. 5cm. Opakowania układać ściśle obok siebie. Na środkach transportu umieścić nalepki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących.

- Składowanie:

Płytki składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach. Wysokość składowania do l,8m.

##### Materiał o strukturze antypoślizgowej:

Wymagania:

- dobra przyczepność do betonu;

- właściwości penetracyjne;

- nieodkształcalny pod wpływem wysokich temperatur;

- elastyczny (od 20°C do 250°C);

- wytrzymały ( ok. 6,5 MPa );

- odporny na czynniki mechaniczne i uderzenia.

##### Posadzka podniesiona

Wymagania:

- Ruszt stalowy wykonany z profilu C40/40/2 mm wsparty na słupach o regularnej wysokości

- Słupki ustawione w module 60x90 cm

- Słupki klejone do podłoża

- Wkomponowane ramy, wykonane z profili C 82/40/2

- Płyty podłogowe wiórowo – żywiczne typ 38 HSB o wymiarach 600x600x38 mm

- Płyty podłogowe wiórowo – żywiczne o gęstości 720 kg/m3

- Płyty osłonięte od  spodu ocynkowaną blachą stalową

- Płyty aplikowane antyelektrostaczyną wykładziną PCV.

- Wysokość podniesienia – 30 cm

Parametry techniczne:

- klasa obciążenia (wg PN-EN 12825:2002)                             3 kN

- reakcja na ogień (wg DIN 4102-1)	                     B1(materiał  trudnopalny)

- klasa odporności ogniowej (wg DIN 4102-2 )                         REI 30

- SPRZĘT

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu.

- TRANSPORT

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności.

- WYKONANIE ROBÓT

  - Warstwy wyrównawcze pod posadzki

Warstwa wyrównawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podłoża mlekiem wapienno - cementowym, ułożeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową szczelin dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe:

- Podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa wymaganą wytrzymałość i grubość podkładu oraz rozstaw szczelni dylatacyjnych;

- Wytrzymałość podkładu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna być mniejsza niż: na ściskanie - 12MPa, na zginanie-3MPa;

- Podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne od kurzu i zanieczyszczeń oraz nasycone wodą;

- Podkład cementowy powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów budynku paskiem papy;

- W podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne;

- Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co najmniej 3 dni nie powinna być niższa niż 5°C;

- Zaprawę cementową należy przygotować mechanicznie. Zaprawa powinna mieć konsystencję gęstą 5-7cm zanurzenia stożka pomiarowego;

- Ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości niezbędnej, ilość cementu nie powinna być większa niż 400 kg/m2;

- Zaprawę cementową należy układać niezwłocznie po przygotowaniu między listwami kierunkowymi o wysokości równej grubości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub mechanicznego zagęszczenia z równoczesnym wyrównaniem i zatarciem;

- Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną, zgodnie z ustalonym spadkiem. Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym miejscu nie powinna wykazywać większych prześwitów niż 5mm. Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie powinny przekraczać 2mm/m i 5mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia;

- W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folią polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni wodą.

  - Przygotowanie podłoża pod wykładzinę

- Podłoże powinno być gładkie, równe, suche, oczyszczone z wszelkich zanieczyszczeń i przygotowane zgodnie z miejscowymi przepisami budowlanymi

- Wykładzina powinna zachodzić na ściany ok. 10 cm. Jeśli przewidziany jest montaż wykładzin ściennych powinny one przykryć przygotowany cokolnik przynajmniej do wysokości 3 cm.

- W celu uzyskania najlepszego rezultatu sfazuj przy pomocy szpachli wodoodpornej skok pomiedzy  cokolnikiem a ścianą, tak by otrzymać płynne przejście.

- Do przygotowania podłoża używać tylko mas wodoodpornych.

  - Układanie posadzek wykładzinowych

- W przypadku podłoży szczelnych, zabezpieczonych przed wilgocią lub nieabsorbcyjnych, wykładzinę można kłaść dopiero, gdy rozprowadzony klej osiągnie ciągliwą konsystencję. Zaleca się takie dopasowanie wykładziny, by złącza arkuszy znalazły się w odległości nie mniejszej niz 0.5 m od najbliższego otworu ściekowego.

- Przed instalacją wykładzina powinna przyjąć temperaturę pomieszczenia (nie niższą niż 18° C). Przytnij arkusze wykładziny. W miarę możliwości rozłóż je na płaskim podłożu, by materiał pozbył się naprężeń i przyjął temperaturę pomieszczenia. Jest to Aby uniknąć ewentualnych różnic w odcieniach na krawędziach sąsiadujących ze sobą arkuszy wykładzin, arkusze należy odwracać tak, by po zamontowaniu wykładziny prawe brzegi fabryczne sąsiadowały z prawymi, a lewe z lewymi. szczególnie istotne w przypadku dłuższych arkuszy.

- zastosowanie rolki dociskowej zapewnia dokładne dopasowanie wykładziny w narożnikach.

- używać tylko klejów przeznaczonych do wykładzin winylowych i stosować się do wskazań ich producenta.

- arkusze wykładziny należy łączyć termicznie przy pomocy sznura spawalniczego.

- w pomieszczeniach narażonych na działanie wilgoci do przy gotowania podłoża stosować jedynie masy wodoodporne.

  - Uszorstnienie powierzchni komunikacyjnych

Sposób aplikacji i warunki przygotowania podłoża należy przyjąć wg warunków zastosowanego systemu.

  - Przygotowanie podłoża pod posadzki ceramiczne

- wykonanie podłóg powinno nastąpić po wykonaniu okładzin ściennych

- podłoże ma być czyste, wolne od gruzu i kurzu, kawałków drewna, farb, chemikaliów szczątków i innych;

- przed przystąpieniem do montażu sprawdzić czy wszystkie znajdujące się pod podłogą instalacje, podłączenia kablowe zostały wykonane i czy znajdują się w przewidzianych dla nich miejscach;

  - Wykonywanie podłóg ceramicznych

Przy wykonaniu posadzki należy uwzględnić wykonanie cokołu o wysokości 7cm

- należy stosować materiał sortowany, a ponadto Wykonawca powinien ocenić przydatność płytek i fug do stosowania, poprzez sprawdzenie ich jakości, kształtu i tolerancji wymiarowych; kolor płytek - do uzgodnienia z Architektem po przedstawieniu kompletnych próbek;

- przygotowanie podłoża i klejenie wg instrukcji producenta;

- narożniki wypukłe wykonane z płytek szlifowanych po kątem 45 tak aby szerokość fugi narożnej była równa fudze pomiędzy, zabrania się wykańczania naroży listwami PCV;

- szerokość spoin, w zależności od rodzaju płytek, określi Architekt;

- spoiny należy wykonać o takiej szerokości, aby połączenia spoin ścian i spoin podłogi pokrywały się ze sobą z tolerancją +/-0.2 szerokości spoiny; do wypełnienia spoin należy stosować zaprawę wodo- i kwasoodporną; kolor –do uzgodnienia z Architektem po przedstawieniu kompletnych próbek

- Zakres wykonania obejmuje także wykonanie styków z progami drzwi i innymi posadzkami – listwy dylatacyjne ze stali nierdzewnej, osadzane w warstwie kleju, pod płytkami – marka referencyjna: SCHLÜTER-SYSTEMS.

  - Wykonywanie posadzki podniesionej

Montaż podłogi prowadzony być winien po zakończeniu wszystkich „ brudnych” prac budowlanych, przy temperaturze wyższej od 10°C oraz wilgotności powietrza niższej od 75%

Kolejność wykonywanych czyność i szczegóły rozwiązań zgodnie z wytycznymi producenta.

- KONTROLA JAKOŚCI

  - Wymagana jakość powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem.

  - Nie dopuszcza się stosowalna do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym ).

  - Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, wilgotnościowych). Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji.

- OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie Projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

- ODBIÓR ROBÓT

Roboty podlegają odbiorowi wg zasad podanych w OST G.OO „Wymagania Ogólne”.

  - Odbiór mateńałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych j  materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta powinien być on zbadany laboratoryjnie.

  - Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

  - Wyniki odbiorów mateńałów i wyrobów powinny być każdorazowo Wpisywane do dziennika budowy.

  - Odbiór powinien obejmować:

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową;

- sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową;

- sprawdzenie grubości posadzki cementowej należy przeprowadzić na podstawie wyników pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki;

- sprawdzenie prawidłowości wykonania styków mateńałów posadzkowych; badania prostoliniowości należy wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z dokładnością l mm, a szerokości spoin - za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki;

- sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową.

- PODSTAWA PŁATNOŚCI

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej posadzki wg ceny jednostkowej, która obejmuje przygotowanie podłoża, dostarczenie materiałów i sprzętu, oczyszczenie stanowiska pracy.

- PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-75/C-04630. Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania.

PN-88/B-30000. Cement portlandzki.

PN-88/B-30001. Cement portlandzki z dodatkami.

PN-79/B-06711. Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-87/B-01100. Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.

PN- 74/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniający.