16. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.16.00.00 ROBOTY IZOLACYJNE

- Grupa 454 roboty wykończeniowe

- Klasa 454-3

- Kategoria robót 454-3.2  układanie i pokrywanie podłóg i ścian

- Grupa 452-roboty związane z wykonaniem konstrukcji obiektów budowlanych

- Klasa 452-6 stropy, konstrukcje drewniane

- Kategoria robót 452-6.1 wznoszenie oraz pozostałe prace dot.e kładzenia dachów i okładzin dachowych

- Grupa 453-prace instalacyjne

- Klasa 453-2 prace izolacyjne

- Kategoria robót 453-2.1 izolacje termiczne i dźwiękoszczelne

SPIS TREŚCI

- WSTĘP

  - Przedmiot SST

  - Zakres stosowania SST

  - Zakres robót objętych SST

  - Podstawowe określenia

  - Ogólne wymagania dotyczące robót

- MATERIAŁY

- SPRZĘT

- TRANSPORT

- WYKONANIE ROBÓT

- KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

- OBMIAR ROBÓT

- ODBIÓR ROBÓT

- PODSTAWY PŁATNOŚCI

- PRZEPISY ZWIĄZANE

- WSTĘP

  - Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru izolacji.

##### Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

  - Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach objętych przetargiem:

- Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe;

- Izolacja przeciwwilgociowa fundamentów budynków i budowli;

- Izolacje termiczne.

##### Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

  - Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

- MATERIAŁY

##### Wymagania ogólne

    - Wszystkie materiały do wykonania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB, dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie.

    - Do papowych izolacji należy stosować papy o wkładach nie podlegających rozkładowi biologicznemu, do których zalicza się papy na tkaninie z włókien szklanych i na welonie szklanym oraz papy na włóknie

    - Lepiki i kleje nie powinny działać destrukcyjnie na łączone materiały i powinny wykazywać dostateczną odporność w środowisku, w którym zostają użyte, oraz należytą przyczepność, do sklejanych materiałów, określoną wg metod badań podanych w normach państwowych i świadectwach ITB.

    - Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wskazany w normach państwowych i świadectwach ITB.

  - Materiały do izolacji przeciwwilgociowych i przeciwpożarowej dachu.

    - Papa  o podwyższonej odporności ogniowej mocowana na zakład do blachy trapezowej.

- Pakowanie, przechowywanie i transport.

Zgodnie z zaleceniami producenta oraz PN

- grubość nominalna papy- 4,5mm

- maksymalna waga rolki-43kg

- waga/jednostka- 6,1kg/m3

- klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień- klasa E(trudno zapalne)

- klasyfikacja ogniowa w zakresie odporności dachu na ogień zewnętrzny- wyrób nie rozprzestrzeniający ognia BROOF(t2)

- odporność na ogień- LPCB approved

- stabilność wymiarowa- < 0,2%

- wydłużenie przy zerwaniu- >4%

  - Materiały do izolacji termicznych

    - Styropian.

- Pakowanie.

Płyty styropianowe układa się w stosy o pojemności 0,5-3,6 m3, przy czym wysokość stosu nie powinna być wyższa niż l,2m. Na opakowaniu powinna być naklejona etykietka zawierająca nazwę zakładu, oznaczenie, nr partii, datę produkcji, ilość i pieczątkę pakowacza.

- Przechowywanie.

Płyty styropianowe należy przechowywać w opakowaniu z dala od źródeł ognia.

- Transport.

Płyty styropianowe należy przewozić w opakowaniu z zachowaniem przepisów BHP i ruchu drogowego.

    - Wełna mineralna.

W postaci płyt. filców i mat.

Wymagania:

  - wilgotność wełny max. 2% suchej masy;

  - płyty powinny mieć na całej powierzchni jednakową twardość oraz ściśliwość.

Płyty do ocieplania stropodachów pod bezpośrednie krycie papą powinny spełniać następujące wymagania:

  - ściśliwość pod obciążeniem 4kPa nie większa niż 6% początkowej grubości;

  - wytrzymałość na rozrywanie siłą prostopadłą do powierzchni nie mniejsza niż 2kPa;

  - nasiąkliwość po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie większa niż j 40% suchej masy.

  - Materiały do izolacji przeciwwilgociowych

2-składnikowa masa bitumiczna modyfikowana tworzywem sztucznym

    - co najmniej 6 m-cy w  pomieszczeniach chłodnych i suchych w temperaturach dodatnich

    - grubość nakładanej warstwy- 1,1 mm świeżej warstwy odpowiada 1mm przeschniętej powłoki

    - temp. materiału w trakcie stosowania 30 -300

- SPRZĘT

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

- TRANSPORT

Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji.

- WYKONANIE ROBOT

  - Izolacje przeciwwilgociowe

    - Przygotowanie podkładu.

- Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające nań obciążenia;

- Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta i odpylona.

  - Izolacje termiczne

    - Do wykonywania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym.

    - Warstwy izolacyjne winny być układane szczególnie starannie. Płyty styropianowe należy układać na styk bez szczelin. Płyty winny być przycięte na miarę bez ubytków i wyszczerbień. Przy układaniu płyt w kilku warstwach, każdą warstwę układać mijankowe. Przesunięcie styków 'winno wynosić minimum 3cm.

    - W czasie przerw w pracy wbudowane materiały należy chronić Przed zawilgoceniem (przez nakrycie folią lub papą).

- KONTROLA JAKOŚCI

  - Materiały izolacyjne

- Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości, zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem;

- Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania;

- Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości, wystawionym przez producenta, powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej;

- Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm;

- Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych ( po okresie gwarancyjnym).

  - Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

- OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarową robót jest m3 powierzchni zaizolowanej.

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

- ODBIÓR ROBÓT Izolacyjnych

  - Odbiór powinien odbywać się przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych.

- Podstawę do odbioru robót izolacyjnych powinny stanowić następujące dokumenty:

- dokumentacja techniczna;

- dziennik budowy;

- zaświadczenie o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę;

- protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających;

- protokoły odbioru materiałów i wyrobów;

- wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez wykonawcę.

  - Roboty wg B. 15.00.00. podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

- PODSTAWA PŁATNOŚCI

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni izolacji wg ceny jednostkowej, która obejmuje :

- czyszczenie podłoża;

- dostarczenie materiałów;

- zagruntowanie podłoża;

- ułożenie warstw izolacyjnych.

- PRZEPISY ZWIĄZANE

Wymagania w zakresie wykonania izolacji określają:

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych, Część I Roboty ogólnobudowlane MBiPMB i ITB, Warszawa 1977, wyd.II;

- PN - 69 / B - 10260 Izolacje bitumiczne . Wym. i badania przy odbiorze , oraz wytyczne i instrukcje;

- DIN 18195 wydanie 08-2000

- Wytyczne wykonania izolacji bitumicznych zabezpieczających nadziemne i podziemne części budowli przed wilgocią i wodą ITB Warszawa 1970;

- Wytyczne stosowania styropianu w budownictwie ITB Warszawa 1972;

- Wytyczne stosowania folii polietylenowej szerokiej w budownictwie ITB Warszawa 1974;

- Wytyczne wykonywania robót budowlano - montażowych w okresie zimowym przy temp. -15°C. Zeszyt I. Roboty izolacyjne i pokrywcze ITB Warszawa 1973;

- Wytyczne wykonania robót izolacyjnych metodą natryskową. COB - RPI Budowlane. Katowice 1974;

- Instrukcje stosowania w budownictwie kitów trwale plastycznych jednoskładnikowych POLKIT i OLKIT, JTB Warszawa 1979;

- Instrukcja stosowania taśm dylatacyjnych z polichlorku winylu. ITB Warszawa 1973;

- Świadectwo ITB nr 351/75. Powłoki izolacyjne z asfaltowych emulsji kationowych i lateksów butadieno - styrenowych wykonane metodą natryskową;

- Świadectwo ITB nr 3 51/79. Płyty pilśniowe porowate o podwyższonej odporności na działanie grzybów domowych.