Specyfikacja techniczna na papier do drukarek i kserokopiarek

Poniższe wymagania proszę potraktować jako minimalne :

| Parametry | Jednostka | Wartość |
| --- | --- | --- |
| Format |  | A3,A4 |
| Gramatura | g/m² | 120 ± 2 |
| Wilgotność bezwzględna | % | 4,5 ± 0,8 |
| Białość | CIE | 146 ± 3 |
| Nieprzezroczystość | % | 85 |
| Gładkość | ml/min | 100 - 350 |

| Parametry | Jednostka | Wartość |
| --- | --- | --- |
| Format |  | A3,A4 |
| Gramatura | g/m² | 100 ± 2 |
| Wilgotność bezwzględna | % | 4,5 ± 0,8 |
| Białość | CIE | 146 ± 3 |
| Nieprzezroczystość | % | 85 |
| Gładkość | ml/min | 100-350 |

| Parametry | Jednostka | Wartość |
| --- | --- | --- |
| Format |  | A3,A4 |
| Gramatura | g/m² | 80±2 |
| Wilgotność bezwzględna | % | 4,5 ± 0,8 |
| Białość | CIE | 146 ± 3 |
| Nieprzezroczystość | % | 85 |
| Gładkość | ml/min | 100-350 |

Certyfikaty:                                                       ISO 9001

ISO 14000